Открытое Акционерное общество

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

(ОАО ЦНИИЭП жилища)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

строительных конструкций жилых и

общественных зданий с применением

мягких древесноволокнистых плит (МДВП)

повышенной модификации марки «СОФТБОРД»

Москва 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение ............................................................................................................... 4

2. Термины и определения...................................................................................... 5

3. Исходные данные. Технические характеристики плит ≪СОФТБОРД≫........ 6-11

4. Наружные ограждения.......................................................................................  12-24

5. Малоэтажные дома.............................................................................................. 25-38

6. Мансарды ............................................................................................................. 39-42

7. Полы ....................................................................................................................  43-55

8. Перегородки.......................................................................................................... 56-62

9. Облицовка стен и перегородок........................................................................... 63-64

10. Подвесные потолки............................................................................................ 65-72

11. Утепление лоджий ............................................................................................ 73-76

12. Звуко- и теплоизоляция дверей.......................................................................  77-78

1. Введение

Данные технические решения разработаны специалистами ЦНИИЭП жилища по договору №2-8919 от 10 октября 2006г. с ООО ≪Группа Вудвэй≫. Ответственные исполнители - д.арх Кавин Е.В. – руководитель работы; инженер-конструктор – Козырева Т.Г.; инженер-конструктор Батомункуев Б.С.; звукоизоляция и тепловая защита перекрытий– к.т.н Крейтан В.Г.; теплотехнический расчет – к.т.н. Беляев В.С.

Технические решения разработаны с целью расширения области применения мягкой древесноволокнистой плиты ≪СОФТБОРД≫ повышенной модификации в гражданском строительстве. Технические решения разработаны на основе технических характеристик плит, представленных ООО ≪Группа Вудвэй≫. Плиты ≪СОФТБОРД≫, выпускаемые ООО ≪Группа Вудвэй≫, являются новым видом мягких древесноволокнистых плит повышенной модификации. Мягкая древесноволокнистая плита ≪СОФТБОРД≫ является материалом массового применения в строительстве и может быть использована в качестве утеплителя и звукоизолирующего материала.

В настоящих технических решениях разработано применение плит ≪СОФТБОРД≫ в конструкциях пола, межкомнатных и межквартирных перегородках, в конструкциях подвесных потолков, для утепления кровель, лоджий, стен и мансард.

Применение плит марки ≪СОФТБОРД≫ в настоящих технических решениях выполнено с учетом требований СНиП 31-01-2003 ≪Здания жилые многоквартирные≫; СНиП 31-05-2003 ≪Общественные здания административного назначения≫; СНиП 31-03-2001 ≪Производственные здания≫; СНиП 23-02-2003 ≪Тепловая защита зданий≫; СНиП 21-01-97* ≪Пожарная безопасность зданий и сооружений≫; СНиП II-26-76 ≪Кровли≫; СНиП 2.03.13-88 ≪Полы≫

2. Термины и определения

Антипирены – вещества, предохраняющие древесину и другие материалы органического

происхождения от воспламенения и горения. Антипирены содержат замедлители горения

(фосфаты аммония, бура, хлористый аммоний), сипергисты (вещества усиливающие действие

основного замедлителя) и стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя.

Влагостойкость – способность строительных материалов долговременно сопротивляться

разрушающему действию влаги при периодических увлажнениях и высыханиях материала.

Гидрофобность – способность материала не смачиваться водой.

Звукоизоляция – эффективная акустическая изоляция одного помещения от другого.

Звукопоглощение – преобразование звуковой энергии в тепловую (вследствие трения) при

прохождении звука сквозь толщу материала.

Огнестойкость – способность материала сопротивляться воздействию пожара.

Паропроницаемость – способность материала пропускать водяные пары, содержащиеся в

воздухе, под действием разности их парциальных давлений на противоположных поверхностях

слоя материала.

Пол наливной – бесшовное монолитное покрытие, получаемое путем нанесения распылителем

жидкой пасты на основание пола в один или два слоя общей толщиной 1,5 – 4 мм.

Пол плавающий – пол, отделенный от перекрытия и стен амортизирующими или изолирующими

устройствами в целях повышения звукоизоляции смежных помещений. Стяжка не имеет жесткой

связи с основанием.

Теплопроводность – способность материала передавать через свою толщину тепловой поток,

возникающий из-за разницы температур на противоположных поверхностях.

3. Исходные данные. Технические характеристики плит «СОФТБОРД»

Нижеприведенные данные и технические характеристики плит ≪СОФТБОРД≫ приняты по представленной Заказчиком информации, в том числе ≪Стандарта организации плиты древесноволокнистые мягкие ≪СОФТБОРД≫ мокрого способа производства СТО 93669925-001-2007≫.

Выпускаемые ООО ≪ГРУППА ВУДВЭЙ≫ плиты марки ≪СОФТБОРД≫ являются модифицированным вариантом, мягкой ДВП. Плиты ≪СОФТБОРД≫ имеют широкую номенклатуру.

≪СОФТБОРД≫ - это экологически чистый материал со свойствами древесины. Этот материал изготовлен из волокон древесины хвойных пород без связующего. Преимуществом плит ≪СОФТБОРД≫ является прежде всего их воздухопроницаемость, небольшая плотность хорошие тепло- и звукоизоляционные качества, экологичность. Они могут механически обрабатываться и гвоздиться.

Акустические испытания показали, что плиты ≪СОФТБОРД≫ относятся к классу эффективных звукоизоляционных материалов и по своим показателям отвечают требованиям ГОСТ 23499–79 ≪Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные. Классификация и технические требования≫.

Обладая небольшим коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии, равным 0,047 Вт/мС., плиты ≪СОФТБОРД≫ являются эффективным теплоизоляционным материалом.

Плиты ≪СОФТБОРД≫ выпускают толщиной 5,5 – 25мм, но в случае необходимости они в условиях завода могут быть склеены по толщине до 200 мм. Помимо этого плиты ≪СОФТБОРД≫ склеивают в 3 слоя со сдвигом пластов образуя шпунтовое соединение и пазогребневое соединение. Это позволяет осуществлять более быстрый монтаж и повышать звукоизоляционные качества ограждающих конструкций (рис.1а,б и 2а).

На рис. 2б и 3 показана склеенная в три слоя плита с использованием деревянной планки. Такие плиты применяют в тех случаях, когда требуется повышенная прочность звуко- или теплоизолирующего слоя в конструкции пола, в конструкции межкомнатных и межквартирных перегородках, в утеплении наружных стен и кровли существующих зданий. Деревянные планки изготавливают на 5 мм тоньше утеплителя, что препятствует контакту планок с другими конструкциями. Планки изготавливают из древесных хвойных пород, преимущественно ели, пихты. Такие плиты обеспечивают устройство однородной изолирующей прослойки с плотными швами.

Представленная на рис. 1б плита позволяет при устройстве звукоизоляционной прослойки в полах упростить укладку плит при обеспечении надежной звукоизоляции в стыках между ними. Помимо указанных видов, выпускают представленные на рис. 4 плиты ≪СОФТБОРД≫, в которых в процессе производства фрезеруют пазогребневые кромки.

Рис. 1 Склеиваемые плиты “СОФТБОРД” с двухсторонним сдвигом:

а) шпунтовое соединение, образуемое тремя плитами

б) шпунтовое соединение, образуемое двумя плитами

Рис. 2 Склеиваемые плиты “СОФТБОРД” с односторонним сдвигом:

а) шпунтовое соединение, образуемое тремя плитами

б) шпунтовое соединение с использованием деревянной планки

Рис. 3 Склеиваемые плиты “СОФТБОРД” с двухсторонним сдвигом с соединением

шпунт-гребень, с использованием деревянной планки

Рис. 4 Соединение плит “СОФТБОРД” паз - гребень

Основные технические характеристики плит марки «СОФТБОРД»,

принятые при разработке технических решений.

(по СТО 5536-93669925-001-2007)

| №№ | Вид испытаний | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Плотность |  |
| 1.1. | 1.1. толщина 5,5 10 мм | 241 350 кг/м3 |
| 1.2. | 1.2. толщина 12 18 мм | 241 310 кг/м3 |
| 1.3 | 1.3 толщина 20, 25 мм | 241 310 кг/м3 |
| 1.4 | 1.4 толщина 5.5 25 мм биостойкая | 241 350 кг/м3 |
| 1.5 | 1.5 толщина 5,5 25 мм битумированная | 241 350 кг/м3 |
| 1.6 | 1.6 Толщина 10 25 мм пористая | 140 240 кг/м3 |
| 2. | Влажность % | 4% 12% |
| 3. | Набухание по толщине (За 2 часа % ) |  |
| 3.1 | толщина 5,5 25 мм | 9% 10% |
| 4 | Прочность при статическом изгибе |  |
| 4.1 | 4.1 толщина 5,5 25мм | 0.4 1.2 МПа |
| 5. | Предел прочности на сжатие при 10% деформации |  |
| 5.1 | толщина 5,5 25 мм | 250 320кПа |
| 6. | Коэффициент теплопроводности |  |
| 6.1 | В сухом состоянии не более | 0,047 Вт/(м°С) |
| 6.2 | битумированная | 0.051 Вт/(м°С) |
| 7. | Снижение ударного шума плавающим полом. | Снижение ударного шума плавающим полом. |
| 7.1 | толщина 5,5 25 мм | 21 28дБ |
| 7.2 | толщина 5.5 25 мм биостойкая | 24 28дБ |
| 7.3 | толщина 5.5 25 мм битумированная | 21 28 дБ |
| 8. | Динамический модуль упругости Ед – МПа |
|  |  | при нагрузке |
|  | 2000 Па | 5000 Па |
| 8.1 | толщин 5,5 мм | 1.50 | 2.30 |
| 8.2 | толщин 12,0 мм | 1.15 | 1.90 |
| 8.3 | толщин 20 мм | 1.0 | 1.55 |

Плиты ≪СОФТБОРД≫ характеризуются следующими показателями пожарной опасности:

Г4 сильногорючие ГОСТ 30244, В3 легковоспламеняемые ГОСТ 30402, Д2 дымообразующая

способность – умеренная ГОСТ 12.1.044.